伊犁新天煤化工有限责任公司

罐区外运道路-技术规范书

编制：

会签：

审核：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2025年8月

1、总则

1.1 本规范仅用于伊犁新天煤化工有限责任公司罐区外运道路项目。

1.2 招标人在本规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切细节作阐述，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提出符合本规范和相关国家文件要求的优质服务和成果资料。对国家和地方有关文件精神，必须满足其要求。

1.3 如未对本规范提出偏差，将认为投标人提供的设备符合规范和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在“差异表”中。

1.4按本规范要求，投标人在投标文件中应提出此项目的设计原则和设计说明。

1.5 在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准、文件要求发生变化而产生的一些补充要求，具体按合同规定执行。

1.6投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设计中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.7投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.8投标人对招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

1.9本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于公路施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及新疆维吾尔自治区关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。

1.10施工中必须按中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

《公路工程技术标准》JTG B01-2014

《公路路线设计规范》JTG D20-2017

《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017

《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017

《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82-2009

《道路交通标志和标线》GB 5768.1-2009、GB 5768.2-2022、GB 5768.3-2009

《公路路基设计规范》JTG D30-2015

《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014

《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019

《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015

《公路土工合成材料应用技术规范》JTG/T D32-2012

《公路排水设计规范》JTG/T D33-2012

《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015

《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2018

《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019

《公路涵洞设计规范》JTG/T 3365-02-2020

《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010

《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011

《公路土工试验规程》JTG 3430-2020

《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》T/CPCIF 0050-2020

《城市公共停车场工程项目建设标准》建标 128-2010

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发（2007）358 号 《新疆公路沥青路面设计指导手册》新疆维吾尔自治区交通运输厅

《公路挡土墙设计与施工技术细则》中交第二公路勘察设计研究院有限公司主编 国家、自治区和地方政府现行的有关标准、规范、政策、法规等。

2、项目概况

2.1公司概况

伊犁新天煤化工有限责任公司是浙江省能源集团有限公司和山东能源新矿集团共同投资成立的国有合资公司，注册资本48.28亿元，由浙江省能源集团控股管理。

项目地处新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁市巴彦岱镇。距原料煤供应地伊犁四矿3.5公里，距水源地伊犁河21公里，距产品输送地西气东输伊宁首站11公里。占地面积5700亩。

项目除年主产天然气20.4亿标方外，还有油品22.2万吨/年、粗酚3.6万吨/年、硫铵化肥7.1万吨/年。

项目年消耗煤638.1万吨，其中原料用煤457.6万吨/年,燃料用煤180.5万吨/年，年用水1185.2万立方米，所产天然气通过中石油西气东输二、三线管道代输送至浙江省。

2016年12月6日取得国家环保部环评批复。2017年5月16日，获得国家发改委核准。目前累计完成投资185.2234亿元。

2.2 气象资料

（1）水文

拟建场地及周边无地表水流动，该区域地表水贫乏。

勘察期间，拟建场地在50m勘探深度范围内未揭露到地下水位，可不考虑其对本工程的影响。

（2）气象

项目所在地区属大陆性气候，四季分明，由于东、南、北三面环山，西面开阔，有利于大气环流和湿气团进入，特别是由于受地势抬升的影响，经常形成多雨雪的天气，又靠近伊犁河，气候较湿润。区域年气温年 (日)差较大，冬季寒冷，夏季炎热。

平均气温                  	9.2℃

七月最高气温              	38.7℃

一月最低气温              	-40.4℃

年平均蒸发量              	1631mm

年平均降水量              	264mm

最大年份                  	470.5mm

最小年份                  	137.5mm

30年一遇最大日降水量     	35.7mm

年平均日降水量大于        	10mm日数为4天

空气平均相对湿度为        	65%

最大积雪厚度              	89cm

最大冻土层厚度            	120cm

基本雪压为                	1.15kN/m 。

常年主导风向              	东风和偏西风

极端最大风速              	40m/s

基本风压                  	0.7kN/m

（3）工程地质

建筑场地土层主要为黄土，灰黄色、土黄色，局部地段与下覆基岩接触部位土质往往呈黄褐色， 且见有星点状的白色盐碱物级贝壳类动物遗骸。干燥～稍湿，硬塑～可塑，稍密～中密，干强度中等，无光泽，韧性低，粉砂含量较高，未见混有砂、砾和层理现象。固结性较差，尤其是5.0m以上土质较为松散，手掰即破碎，地表至下2.0m 范围内含少量植物根系和根孔。本场地为二级自重湿陷性场地，已经过强夯处理。勘探深度内未见地下水的存在。

3、招标范围

本项目采用施工总承包的方式

3.1提升改造罐区外运道路一条，起点位于伊犁新天煤化工有限责任公司厂区储运罐区南侧大门，终点接县道X695，路线全长 644.715m，设置左偏的平曲线1处，圆曲线半径 270m，缓和曲线长度 80m；主路边增加辅路3条，位于伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场西侧与厂区外运道路之间的空地上，其中入口道路全长171.241m，最小圆曲线半径 28m；出口道路全长156.922m，最小圆曲线半径 25m；应急出口道路全长 43.296m，以直线形式布线。建设总里程主路为644.715m，辅路为371.459m，合计1016.17m。本项目主线平面设计线位置为道路中心线；纵面高程设计线为道路中心线。道路起始点K0+000高程为1010.50m，交点坐标X=4879681.798，Y=516156.735，终点K0+644.715高程为978.47m，交点坐标X=4879113.869，Y=515964.312。

3.2危险化学品库周边道路，全长约963m，其中527m道路宽6m，436m道路宽4m，包含道路交叉转角等，道路中心线高程及坡比详见图纸。

3.3沥青储罐罐组周边道路硬化路宽为6米，全长约554m，转弯半径处为12m，道路设计总面积为3601平米，采用双面坡，横坡为1.5%，道路与原罐区南门岗道路连接，做法详见设计。

3.4 施工工期为150日历天。

工程量预估清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | 11947 | M³ | 天然密实方 |  |
| 2 | 土方回填 | 4143 | M³ | 压实方 |  |
| 3 | 借土回填 | 12792 | M³ | 压实方 |  |
| 4 | 低填浅挖路基处理 | 4050/408.9 | M³/m |  |  |
| 5 | 现浇混凝土挡土墙防护 | 22.27/8 | M³/m |  |  |
| 6 | 浆砌预制板边沟排水 | 10.76/70.24 | M³/m |  |  |
| 7 | 5cm中粒式沥青混凝土路面 | 8063 | ㎡ |  |  |
|  | 34cm水泥稳定砂砾基层 | 8664 | ㎡ |  |  |
|  | 20cm天然砂砾底基层 | 9359 | ㎡ |  |  |
| 8 | 22cm水泥混凝土路面 | 1016 | ㎡ |  |  |
|  | 20cm水泥稳定砂砾基层 | 1050 | ㎡ |  |  |
|  | 25cm天然砂砾底基层 | 1083 | ㎡ |  |  |
| 9 | 刚柔路面衔接 | 686 | ㎡ |  |  |
| 9.1 | 中粒式沥青混凝土 | 6.86 | M³ |  |  |
| 9.2 | C30 水泥混凝土刚柔过渡板 | 25.37 | M³ |  |  |
| 9.3 | 水泥稳定砂砾 | 24.20 | M³ |  |  |
| 9.4 | 天然砂砾底基层 | 34.15 | M³ |  |  |
| 10 | 新建钢筋混凝土管涵 | 40/3 | m/道 |  | 接长利用 2 道，新建 1 道 |
| 11 | 输水管线管线交叉钢筋混凝土盖板保护 | 20/1 | m/道 |  | 清单见图纸S6-6 |
| 12 | 天然气管线交叉桥涵 | 20/1 | m/道 |  | 清单见图纸S6-6 |
|  | 波形梁护栏 | 680 | m |  | 清单见图纸 |
|  | 柱式护栏 | 4 | 根 |  | 清单详见图纸图号S2-9-10 |
|  | 道口标注 | 根 | 16 |  |  |
|  | 标志 | 13 | 处 | 其中单柱式警告标志 3 处，单柱式禁令标志 2 块，单柱式停车区 +辅助标志 2 块，单柱式禁令+警告标志 1 块，单柱式禁令+指示标志 3 块，单柱式警告+辅助标 志 1 块。 | 标志材料清单详见图纸图号S2-9-7、S2-9-8 |
|  | 标线 | 508.3 | ㎡ |  |  |
| 化学品库道路 | 22cm水泥混凝土路面 | 5573.7 | ㎡ |  |  |
|  | 20cm水泥稳定砂砾基层 | 6099.17 | ㎡ |  |  |
|  | 25cm天然砂砾底基层 | 6099.17 | ㎡ |  |  |
|  | 路床整形 | 6099.17 | ㎡ |  |  |
|  | 混凝土路缘石 | 1943.69 | m |  |  |
|  | 土方开挖 | 4879.34 | m³ |  |  |
|  | 传力杆、拉杆 | 8.554 | t |  |  |
| 沥青储罐道路 | 24cm水泥混凝土路面 | 3600.84 | ㎡ |  |  |
|  | 20cm水泥稳定砂砾基层 | 3877.69 | ㎡ |  |  |
|  | 20cm三七灰土垫层 | 3877.69 | ㎡ |  |  |
|  | 混凝土路缘石 | 1038.98 | m |  |  |
|  | 路床整形 | 3877.69 | ㎡ |  |  |
|  | 传力杆、拉杆 | 7.655 | t |  |  |
|  | 土方开挖，原土夯实，压实度大于0.95 | 3102.15 | m³ |  |  |

4、规范要求

JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》

GB50092《沥青路面施工及验收规范》

GB5768《道路交通标志和标线》

5、技术要求及工艺

5.1 根据公路承担的功能，结合交通量及建设条件综合分析论证，按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定，厂区外运道路线路采用双车道四级公路标准实施建设，路面做法为沥青混凝土，参照二级公路标准实施，设计速度 20km/h，考虑到车型主要为大型载重货车，路基横断面组成为：行车道 2×3.5m+土路肩 2×0.75m=8.5m，为便于施划行车道边缘标线，土路肩硬化宽度 2×0.25m。

5.2 本项目停车场出、入口及应急出口道路，设计速度 20km/h。依据《化工园区危险品运输车辆 停车场建设标准》（T/CPCIF 0050-2020）第 6.2.2 规定，停车场出、入口道路路基横断面组成 为：行车道 2×3.75m+硬路肩 2×1.5m+土路肩 2×0.75m=12.0m，停车场应急出口道路路基横断面 组成为：行车道 2×3.75m+硬路肩 2×0.25m+土路肩 2×0.5m=9.0m。

5.3 工程位于伊宁市北部丘陵区，场地周边区域内未见河流分布。道路 K0+344.22m 处、 K0+464.05m 处分布有冲沟，以钢筋混凝土圆管涵方式通过。

5.4 目前厂区外运道路路基已基本填筑完毕，现状按设计速度 20Km/h 四级公路标准建设，路基 宽度 9.01～1.0m，为砾类土填筑，基本密实；钢筋混凝土圆管涵已施工完毕，K0+344.22 处 1-1.5m 钢筋混凝土圆管涵实测涵长 23.2m，K0+ 464.05 处 1-1.5m 钢筋混凝土圆管涵实测涵长 18.0m，由于路基高度提高，圆管涵做接长利用处理。

5.5 已做的道路路基连续纵坡最大坡长超限，不满足规范要求，无法保证安全行车， 进行优化：起点 K0+000 处在老路既有标高基础上降低 2.0m，K0+230 处在老路既有标高基础上提高 1.0m，设置缓和坡段 3%/60m，纵断面最低点 K0+450 处在老路既有 标 高基础上 提 高 1.6m ， 最终形成新的纵断面组合：连续下坡路段 8.9%/200m+3.0%/60m+8.842%/190m，然后接上坡路段 4.81%/130m+1.96%/65m，符合规范要求，而且 K0+230处设置了3%/60m 缓和坡段，使停车场出、入口设置在在较为平缓的纵坡路段。

5.6 在旧路路基上低填或浅挖的，按常规做法对旧路或新铺填料进行充分压实即可；在旧路路基上填高较大、出现路侧帮坡的，需进行新旧路路基衔接处理：具体为：将一定高 度内的旧路路基填料分层移挖作填，用于填筑旧路加宽部分，直至新旧路基标高达到相同；同标 高的新旧路基衔接面设置 4m 宽钢塑土工格栅，往下每隔 2m 设置钢塑土工格栅，设置土工格栅处 先采用冲击碾压或液压夯实进行补压进行补压，然后再铺设格栅；然后在此基础上，全断面整体 填筑透水性砾类土至路床顶面，最大限度减少新旧路沉降差，避免纵向裂缝。

5.7 公路施工应采用采用机械化作业，以平行作业、流水作业为主要方法，合理安排，精心组织， 在确保工程质量的前提下加快工程进度。

5.8 本项目路基土方、路面结构层为关键工程，工程前期应投入足够数量的大型土方机械设备和 适量运输车辆，保证路基在较短时间内贯通。路面施工采用外购商品混合料，大吨位自卸汽车运 输，自动找平摊铺机摊铺混合料，双钢轮压路机和胶轮压路机联合碾压。

5.9 危化品运输车辆停车场入口道路最大纵坡2.95%，最小纵坡2.33%，平交口处路线纵坡2.95%； 停车场出口道路最大纵坡-4.667%，最小纵坡-2.791%，平交口处路线纵坡-2.791%；停车场应急出 口道路最大纵坡-4.444%，最小纵坡-2.846%，平交口处路线纵坡-2.846%。

5.10 交通安全设施主要包括：标志、标线、护栏、道口标柱等。本项目设计交通量中，总质量大 于或等于 25t 的车辆自然数所占比例大于 20%，防护等级宜在《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）表 6.2.10 基础上提高 1 个等级，故本项目路侧护栏防撞等级采用二（B）级。

5.11 标志：布设严格按照 GB 5768.2-2009《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》及 有关规范进行，力求作到标志齐全、功能完整，在标志布设中，主要遵循以下几 条原则：

（1）以完全不熟悉本设计路段及其周围路网体系的外地司机为设计对象；

（2）标志的版面设计以驾驶人员在按设计行车速度行驶时能及时辨认标志信息为基本原 则，同时力求使版面美观、醒目，标志版面尺寸及文字高度等按＜40km/h 的指标选取。标志版面内容采用维文、汉字两种文字对应标识， 外文在上，汉字在下，汉字采用规范规定的相应字高，外文字高为汉字字高的一半，阿拉伯数字 与汉字同高，辅助标志和告示标志的字高一般可按规定值的 50%确定，且最小值不应小于 10cm。 指路标志为蓝底、白框、白图案，警告标志颜色为黄底、黑边、黑图形，禁令标志为白底、红边、 黑字，指示标志为蓝底、白框、黑图案；

（3）标志结构设计采用“充分满足功能要求、尽量降低造价并注重美观”的原则。

结合以上总体设置原则，本路设置以下标志：

（1）易超速行驶路段:设置限速标志；

（2）陡坡路段及交叉路口等路段:设置必要警告标志；

（3）平面交叉或其他需要处：设置禁令标志、指示标志；

（4）停车场附近：停车区标志。

5.12 护栏：路堤高度 H＜3m 路段、挖方路段不设置路侧护栏。在路基 1:1.5 边坡，路基高度大于 3m 的路段或其它危险路段设置波形钢板护栏。

5.13 道口标柱：本项目运输车辆多为大型车、重载车及长车，为提醒车辆提高警觉，防范平交道 口处车辆突然出现而造成意外，尤其需要提高夜间交通安全，因此，在平交道口主路路口两侧设 置道口标柱，起到警示作用，道口标柱的颜色为红白相间（反光膜）。

5.14 交通标志的结构支撑方式为柱式、悬臂式、门架式和附着式，设计中依据车型构成、标志板 面尺寸及标志布设位置进行选择。本项目路侧场地宽度不受限制，优先采用柱式支撑。

5.15 标志板的材料及制作工艺对其使用性能、寿命、美观等影响很大。本项目沿线所有标志板的 材料均采用 3mm 厚、型号为 2024T4 的硬铝合金板制作，并符合现行《道路交通标志板及支撑件》 （GB/T 23827-2021）的有关规定。为加强标志板的强度，标志板的边缘均采用折边处理，铝合金 龙骨加固。标志板无裂缝、撕破或其他表面缺陷，标志板边缘应整齐、光滑，标志板的尺寸误差 应小于±3mm/m。 反光膜采用Ⅳ类反光膜（依据《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012），通常为微棱镜型结构， 称超强级反光膜，使用寿命一般为 10 年。

5.16 标志板支撑结构中所有构件均应按现行《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671- 2021）和《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226）的规定进行热浸镀锌处理。采 用单一热浸镀锌处理时，立柱、横梁、法兰盘等大型构件镀锌层厚量不小于 600g/m2，螺栓、螺母、 垫片、抱箍、紧固件等小型构件镀锌量不小于 350g/m2。 立柱、横梁、法兰盘、抱箍、紧固件等支撑件的力学性能，应符合 GB/T 8162-2018、GB/T 13793-2016、GB/T 700-2006 及有关设计规定；支撑件应表面光洁，颜色均匀一致，不应有破损、 变形、锈蚀、漏锌及各种焊缝缺陷。

5.17 采用 C30 现浇钢筋混凝土基础，基础预埋件均应作热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g/m2， 地基承载力不得低于 150Kp，基础的施工应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)的 规定。

5.18 标线布设原则 ：

（1）一般路段设置允许跨越对向车道分界线 1 道，为黄色虚线，线宽 15cm，线长 4m，间距 6m；视距受限平曲线路段设置禁止跨越对向车道分界线 1 道，为黄色实线；设置行车道边缘标线 2 道，为白色实线，线宽 20cm，平交开口处沿转弯岔道设置为圆弧形；

（2）在平面交叉等处设置停止线，导向箭头等等。

5.19 常用的道路标线材料有：常温溶剂型标线漆等、热熔型标线涂料、加热溶剂型标线涂料。为满足夜间行车的视觉效果，提高夜间行车的安全性，同时提高标线使用的耐久性， 本项目全部采用热熔反光标线。车行道边缘线和车行道分界线标线厚度为 1.8±0.2mm；导流标线、 箭头标线厚度不小于 2.8mm。

5.20 标线施工注意事项 ：

（1）划线施工之前应作出详细的施工组织设计及施工准备。

（2）标线的位置必须严格按设计图放样（水线），方可开始施工。

（3）施工前，应认真检查施工设备，尤其是热熔线的施工，要保证设备不发生泄露现象，玻 璃珠能均匀喷撒。

（4）对热熔线的施工，要注意材料的加热温度，并避免在已完工的路面上进行材料加热。 （5）划线前对准备划线的区域进行路面检查，路面划线前应先清洁路面，不能有起灰现象。 否则将影响粘结。划线的当天还要注意天气情况，当有雨、风、天气潮湿或气温低于 4℃时不允 许施工。

（6）标线在施工完后，要对其进行保护，防止污染和破坏。

5.21 本工程一般路段路侧设置二（B）级波形梁护栏，由两波波形梁（310mm×85mm×3mm）、立柱 （φ114mm×4.5mm）和托架（300mm×70mm×4.5mm）组成，立柱间距 2m，土方路基段落立柱采用打入式，埋置深度为 140cm。

5.22 波形梁护栏材料应符合《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》（GB/T 31439.1-2015）中的相关 要求，波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架等用基底金属材质为碳素结构钢，其力学性能及化 学成分指标应不低于《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）规定的 Q235 钢的要求；连接螺栓、螺母、 垫圈、横梁垫片等所用基底金属材质为碳素结构钢，其力学性能的主要考核指标为抗拉强度 Rm， Rm 不小于 375MPa。拼接螺栓连接副应为高强度拼接螺栓,其螺栓、螺母垫圈应选用优质碳素结构 钢或合金结构钢制造,其化学成分及力学性能应符合 GB/T 699 或 GB/ T3077 的规定。高强度拼接 螺栓连接副螺杆公称公称直径 16mm，拼接螺栓连接副整体抗拉荷载不小于 133kN。 护栏的所有构件均应进行防腐处理,其防腐层要求应符合《公路交通工程钢构件防腐技术条 件》（GB/T18226-2015）的规定，所有钢构件均采用热浸镀锌后再静电聚酯喷塑防腐处理，护栏 板、立柱、防阻块等构件镀锌层厚量不小于 600g/m2，涂聚酯层厚度不小于 0.076mm；护栏板之间 的拼接螺栓采用高强螺栓，螺栓、螺母、垫片等紧固件镀锌量不小于 350g/m2，涂聚酯层厚度不小 于 0.076mm。 护栏板材料：标准板采用代号 DB01 尺寸为 310×85×3mm 等截面折线型二波波形梁板，长度 为4320mm，调节采用代号DB05尺寸为310×85×3mm等截面折线型二波波形梁板，长度为2320mm。 立柱材料：护栏立柱采用代号 G-T 的Φ114×4.5mm 钢管。 托架材料：沿线护栏均设置托架，采用代号为 T-1 的尺寸为 300mm×70mm×4.5mm 钢板。 颜色：波形梁板、防阻块和端头的颜色为浅果绿，钢管立柱的颜色为乳白色。

注意事项：

（1）波形梁立柱采用打桩机打入，须保证立柱埋置深度的要求，严禁未达到埋入深度而锯断 立柱。

（2）防阻块、托架、端头的安装应与设计文件相符，安装到位，不得有明显变形、扭转、倾 斜。

5.23 道口标柱采用普通碳素结构钢（Q235）热轧无缝钢管制作，直径 15cm，全长 180cm，埋入土 中 100cm，外露 80cm，标柱顶端 80cm 范围以 20cm 间距涂刷红白相间反光漆，钢管内灌注混凝土。道口标柱采用打桩机将立柱打入路面以下，控制好深度和垂直度，确保立柱与路面边缘平行 且不倾斜。

5.24 导线点、水准点及测量注意事项 ：

（1）施工放样必须采用设计文件所提供的导线点、水准点成果资料，施工前必须对导线点、 水准点进行复核联测，如需恢复或加密导线点时，应严格按照Ⅰ级导线测量方法进行，全线统一 平差。

（2）施工时，如沿线水准点需加密、迁移或重新恢复时，应按《国家三、四等水准测量规范》 (GB/T12898-2009)及交通部颁《公路勘测规范》(JTGC10-2007) 、《全球定位系统（GPS）测量规 范》(GB/T 18314-2009)办理。

（3）施工单位进场后，应对本项目导线点、水准点进行联测。

（4）沿线各交叉被交路设计起终点，均应根据施工时被交路的实际情况，与原路平、纵、横 接顺。

5.25 本项目位于丘陵区，路基高度还受纵坡设计的影响。本工程最大填高 2.79m，位于厂区外运 道路上。填方路基边坡根据沿线岩土工程特性，参照《公路路基设计规范》（JTG D30-2015），全线填方高度均 ≤8m，边坡坡率采用 1：1.5。项目最大挖深 4.68m，位于停车场入口道路上。挖方路基边坡根据沿线岩土工程特性，参照《公路路基设计规范》（JTG D30-2015），土质路堑边坡坡 率采用 1:1。

5.26 仰斜式路堑挡土墙采用现浇 C30 水泥混凝土结构。基坑开挖后，基底需换填天然砂砾，换 填深度 0.6m，基底压实度须夯至 95%以上。混凝土浇筑时，应注意不要遗漏护栏底座预埋件的 设置，布设间距 2m，具体详见路基支挡、防护工程设计图。

5.27 沥青混合料技术指标、普通沥青技术要求表、粗、细集料质量技术要求、面层矿粉质量技术要求等均详见图纸S3-1。

5.28 在沥青上、下面层、水泥混凝土过渡板上，所有与新铺沥青混合料接触的侧面，应均匀洒喷粘层油。粘层油采用乳化沥青，用量一般为 0.4～0.6 L/m2，宜通过试洒确定，用量不宜超过《公 路沥青路面施工技术规范》（JTG F40～2004）要求的范围。粘层油宜在当天洒布，待水分蒸发完 成后，紧跟铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

5.29 下封层沥青采用道路石油沥青90号B级。沥青用量为1.2～1.6kg/m2。集料筛分规格应 分别满足部颁规范 S12 与 S10 的要求，碎石撒布率 60%～70%，碎石应保持干燥、干净的状 态，碎石应通过拌合加热、除尘、筛分。下封层的厚度不宜小于 6mm，且做到完全密水。封层材料规格和施工应符合《公路沥青路面施工技术规范》中第 6.2.1 节中的相关规定。

5.30 水泥混凝土面层所用材料水泥、粗集料、细集料、外加剂、水及钢筋等技术指标等均详见图纸S3-1。

5.31 本工程共设计涵洞3道，其中新建 1-1.5m 钢筋混凝土圆管涵 1 道，接长利用 1-1.5m 钢筋混 凝土圆管涵2道。具体做法详见S4-3。

5.32 终点附近有天然气管线1道，埋深1.4～1.6m，钢管管径 DN350；另有水管 一道，钢管管径 1000mm，壁厚 10mm，埋深大于 2.0m。据原有管线埋深、直径及用途等，为保证管线安全运营，同时为了便于施工，分别采用如下工程保护措施，以保护现状管线系统的安全：

（1）因该天然气管线已投入生 产运营，不便于加设套管，拟增设钢筋混凝土管线通道（盖板暗涵）1 道；

（2）对于管径较大的 给排水管道，加设现浇钢筋混凝土盖板，以分散受力，确保管顶不直接承受荷载，从而保障管线 系统正常运行。

（3）严格按照设计图纸进行测量放线，确定与已建燃气管道的距离。结合运行管理单位办理保护 管道安全协议和许可。开挖过程必须在运营单位现场监护下进行。

管沟开挖：

（1）开挖前邀请已建管道的主管部门到现场监督指导施工，首先根据地面埋设的标志桩确定 出管道位置，根据确定好的位置在管道两侧离开管道 5m 范围内采用人工进行开挖。

（2）如在人工开挖过程中露出已建管道及光缆，要注意对在役管线的保护和光缆的保护。 （3）在地下管道开挖后、回填前，必须派专人 24h 进行看护。

5.33 道路交叉穿越天然气管线和水管线做盖板保护及通道等做法详见S6-6。

6、安全保证措施

6.1在施工过程中一定要作好防火措施。

6.2现场使用机械严禁违章操作。

6.3建立严格的安全制度，坚持入场教育，每周按班组召开安全工作教育，每天工作前各班长要想到本天的工作涉及到的安全隐患，作好班前交底。增强安全意识，务使安全工作落实到广大职工基础上。

6.4施工现场制定安全生产责任制，设专职安全员，严格事前控制，落实安全作业施工。特种工种必须持证上岗。施工现场出入口危险区域设置警示牌警示灯，夜间施工有充足的照明。施工用电，必须安装漏电保护装置确保可靠的接零接地，用电线路要经常检查维修。

6.5进入现场的人员必须带安全帽，检查周围工作环境，确保安全施工。

6.6库房、施工现场应放有灭火剂。

7、文明施工及环保措施

7.1现场场地平整，按要求合理堆放材料，机具，各种材料要码放整齐，保持机具整洁。

7.2将施工的废弃物收集到指定的堆放场地中，不得随地乱放、乱扔。

7.3对进场职工进行技术、安全培训。

7.4施工现场必须保持整齐有序，清洁卫生。

7.5施工过程中严格遵守公司有关文明施工的规定。

7.6施工过程中加强车辆设备管理意识。

8、验收

工程竣工验收

8.1工程竣工验收应遵守GB/T 50326《建设工程项目管理规范》和GB50092-96《沥青路面施工及验收规范》等相关国家、行业规范的规定。

8.2各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

8.3各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：

（1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

（2）对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

（3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

（4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

（5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

（6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

（7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

（8）提交的其它竣工验收资料，包括：质量验收范围划分表，单位资质报审（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商等），人员资质报审（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员等），主要施工机械/工器具/安全用具报审，工程竣工报告、原材料（沥青、粗细集料、水泥等）的质量检验报告、复试报告、混凝土路面处理记录（如破除、挖除、基层加固等）、沥青混凝土的配合比报告及生产记录、施工过程中的各项检测记录（压实度、厚度、平整度、纵横坡度等）。

8.4工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各分部工程、单位工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后进行。

9、施工机械要求(乙供)

9.1主要机械：①沥青砼搅拌设备（350t/小时）；②沥青砼摊铺机；③20方自卸汽车；④轮胎压路机。

9.2必备的辅助机械：①沥青洒布车；②挖掘机（带破头）；③洒水车；④小型振动压路机；⑤路面切缝机（石材切割机）；20T压路机

9.3机械配置要求：机械配置匹配性强，所采用的机械性能、规格、功效必须与工程规模、工期要求、技术标准所匹配。机械配置成套性强，要形成完整的流水工作，确保各项工序无无缝衔接，例如沥青路面施工需形成“拌合-运输-摊铺-压实“的连续作业。机械设备需选技术先进的设备，通用机械及专用机械均满足效率高，质量好的要求，以达到确保工期及施工质量的要求。

9.4施工工期计算以业主/监理下发的开工通知时间为准。

10管理人员要求

10.1 人员配置要求：人员数量、专业能力必须与工程量、工期、标段相互匹配，组织结构应合理，动态调整应合理。

10.2项目负责人、项目技术负责人、施工经理均需按照公司外包人员管理要求，面试合格后方可上岗。

11、附图

沥青储罐道路

化学品库布置图